ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ХОМУТЫ СВАРНЫЕ

Конструкция и размеры

ГОСТ 24138-80

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Детали крепления трубопроводов ХОМУТЫ СВАРНЫЕ Конструкция и размеры Pipe-line fastening parts. Welded clamps. Design and dimensions | ГОСТ 24138-80 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен

с 01.01.81

Ограничение срока действия отменено, ИУС II-12-94

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные хомуты диаметром D от 100 до 540 мм.

2. Конструкция и размеры сварных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры мм

| D | A ± 1 | H ± 3 | Поз. 1 Шпилька Кол. 2 | Поз. 2 Пластина Кол. 1 | Масса, кг | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l | l1 | l2, не менее | d | t -0,5 | B ( s | H1 ± 1 |  |  |
|  |  |  | ±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 107 | 135 | 60 | 20 | 35 | M12 | 7,5 | 30 ( 2 | 95 | 0,215 |  |
| 105 | 112 | 140 |  |  |  |  |  |  | 100 | 0,221 |  |
| 110 | 117 | 145 | 65 |  | 40 |  |  |  | 100 | 0,232 |  |
| 115 | 122 | 150 |  |  |  |  |  |  | 105 | 0,240 |  |
| 120 | 127 | 170 | 80 |  | 50 |  |  |  | 110 | 0,271 |  |
| 124 | 132 | 175 |  |  |  |  |  |  | 115 | 0,277 |  |
| 130 | 137 | 180 |  |  |  |  |  |  | 120 | 0,283 |  |
| 135 | 142 | 185 |  |  | 55 |  |  |  | 125 | 0,291 |  |
| 140 | 147 | 190 | 85 | 25 |  |  |  |  | 130 | 0,304 |  |
| 145 | 152 | 195 |  |  |  |  |  |  | 135 | 0,312 |  |
| 150 | 157 | 200 |  |  |  |  |  |  | 140 | 0,316 |  |
| 155 | 162 | 205 |  |  |  |  |  |  | 145 | 0,322 |  |
| 160 | 167 | 210 | 85 | 25 |  |  |  |  | 150 | 0,328 |  |
| 165 | 172 | 215 |  |  |  |  |  |  | 155 | 0,334 |  |
| 170 | 177 | 220 | 85 | 25 | 55 | M12 | 7,5 | 30 ( 2 | 160 | 0,340 |  |
| 175 | 182 | 225 |  |  |  |  |  |  | 165 | 0,346 |  |
| 180 | 187 | 230 |  |  |  |  |  |  | 170 | 0,359 |  |
| 185 | 192 | 235 | 90 | 30 |  |  |  |  | 175 | 0,365 |  |
| 190 | 197 | 240 |  |  |  |  |  |  | 180 | 0,371 |  |
| 195 | 202 | 245 |  |  |  |  |  |  | 185 | 0,377 |  |
| 200 | 211 | 250 |  |  |  | М16 | 10,5 | 36 ( 3 | 190 | 0,685 |  |
| 210 | 221 | 270 | 100 |  | 65 |  |  |  | 200 | 0,737 |  |
| 225 | 236 | 285 |  |  |  |  |  |  | 215 | 0,770 |  |
| 245 | 256 | 305 | 110 | 35 |  |  |  |  | 230 | 0,832 |  |
| 260 | 271 | 325 | 115 |  |  |  |  |  | 245 | 0,884 |  |
| 275 | 286 | 340 | 120 | 40 |  |  |  |  | 260 | 0,929 |  |
| 300 | 311 | 360 |  | 45 |  |  |  | 40 ( 3 | 285 | 1,050 |  |
| 330 | 341 | 390 |  |  |  |  |  |  | 315 | 1,121 |  |
| 360 | 371 | 425 |  |  |  |  |  |  | 350 | 1,203 |  |
| 380 | 391 | 440 | 125 | 50 |  |  |  |  | 365 | 1,256 |  |
| 430 | 441 | 495 | 130 |  | 70 |  |  |  | 415 | 1,392 |  |
| 455 | 466 | 525 | 135 |  |  |  |  |  | 440 | 1,469 |  |
| 490 | 501 | 555 | 140 |  |  |  |  | 50 ( 3 | 465 | 1,836 |  |
| 540 | 551 | 605 | 150 | 55 |  |  |  |  | 510 | 2,006 |  |

Пример условного обозначения хомута D = 150 мм из стали Ст3сп с покрытием Ц9.хр:

Хомут 150-Ст3сп-Ц9.хр ГОСТ 24138-80

3. Отклонение оси поверхности d относительно оси поверхности В не должно быть более 2 мм.

4. Допуск параллельности и перекос осей поверхности d не должны быть более 2 мм.

5. Допускается сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и контактная по ГОСТ 15878-79 по соглашению с заказчиком.

6. Сварочные материалы должно выбирать предприятие-изготовитель в зависимости от свариваемых материалов.

7. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.